А.Ю. Куренкова Директор НИУПЦ «Межрегиональный институт окна»

ГЕРМЕТИКИ В РОССИИ

Особенности использования

В  этой статье речь пойдёт о правилах герметизации стыков стен, оконных блоков и других видов светопрозрачных конструкций, а также о некоторых проблемах, связанных с использованием герметиков.

НЕМНОГО ТЕОРИИ

Герметики являются наиболее широко используемыми гидроизоляционными материалами, и при относительно малой доле в общих затратах на строительство их значение при эксплуатации здания весьма существенно.

Герметики требуются как для наружного контура практически любого здания, чтобы защитить его от атмосферных воздействий, так и для соединения несовместимых материалов или для швов, обеспечивающих возможность деформации и поддержания работоспособности ограждающей конструкции. Под землёй герметики используются для изоляции компенсационных швов, соединений или краёв гидроизоляционных составов, а также для обработки выступов. Применение над землёй включает соединительные швы между разными фасадными материалами, периметры окон и дверей, а также компенсационные и контрольные швы. Герметики также используются для обработки многочисленных швов (включая фартуки и карнизы), являющихся переходными или краевыми элементами.

На любом строительном объекте используются различные строительные материалы, которым требуется герметизация для предотвращения прямого или непрямого проникновения воды. Однако для всех элементов, входящих в структуру здания, важно обеспечить совместимость применяемых герметиков с поверхностью, на которую они наносятся. Виды поверхностей можно разделить на следующие категории: • бетон, включая сборный железобетон с различными типами отделки;

- каменная кладка и многочисленные составы строительных растворов;

- натуральный камень, такой как гранит, мрамор и известняк;

- металлы, в т.ч. алюминий, медь, сталь (гальванизированная, нержавеющая и конструкционная);

- дерево, окрашенное, морёное или пропитанное;

- стекло;

- пластики, в т.ч. акрилы, гидроизоляционные листовые товары, ПВХ, стекловолокно;

- отделочные материалы для основы, такие как фторполимер- ные материалы по алюминию, краски, праймеры и добавки;

- кровельные и гидроизоляционные изделия.

Необходимо помнить: не существует единого герметика, пригодного для всех целей. Поэтому при выборе герметика требуется провести анализ поверхности — только в этом случае можно обеспечить качественную герметизацию. На многие поверхности перед герметизацией необходимо наносить праймер, при этом надо учитывать рекомендации производителя герметика, чтобы убедиться, что основа подходит для взаимодействия с данным материалом, и если требуется праймер, то необходимо знать, какой из праймеров обеспечит лучшую адгезию.

Выбор герметика должен быть связан со следующими этапами:

- проектирование швов;

- выбор материалов;

- подготовка поверхностей для нанесения;

- подготовка и монтаж швов. Для обеспечения долговечности

необходимо учитывать все факторы. Лучшие герметики работают в течение 15-20 лет, но из-за неподходящей конструкции, неправильного выбора материалов, плохой установки или из-за комбинации этих факторов швы с герметиком нередко разрушаются значительно раньше.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ШВОВ

Разрушение швов из-за ошибок проектирования часто связано с неправильным расстоянием между швами, а также с неправильным определением размера швов. Швы часто размещают, руководствуясь лишь эстетическими соображениями. При этом не производят расчёты, необходимые для определения оптимального количества швов и расстояния между ними. Швы между сборными и готовыми панелями часто определяются лишь размером панели данного производителя сборного изделия, а не принципами надёжного проектирования швов. Применительно к оконным блокам расчёт требуется, в первую очередь, для ПВХ-конструкций, где учёт линейного расширения пластика должен определять минимальный размер шва. Так, в новой редакции ГОСТ 30971 введено приложение, которое демонстрирует методику расчёта этого размера.

Расчётное изменение размера элемента оконной коробки (рамы) ΔL, м в направлении, перпендикулярном проектируемому шву, определяется по формуле (1):

ΔL=(kxΔTxl)xKnp (1), где:

1 — размер элемента оконной коробки в направлении, перпендикулярном проектируемому шву, м;

k — коэффициент температурного расширения материала профиля оконной рамы, принимаемый для:

- древесины сосны, ели/дуба — 5/8x10 -6 °С-1

- стали — 10х10 -6 °С-1

- стеклопластика — 12x10 -6 °С-1;

- алюминия — 23х10 -6 °С-1;

- ПВХ-профилей, армированных стальным вкладышем, белых/ цветных —

40/50x10-6 °С-1;

Кпр — безразмерный поправочный приведённый коэффициент, учитывающий влияние неравномерности прогрева (охлаждения) профилей коробки по сечению, принимаемый для оконных блоков белого цвета — 0,4, других цветов — 0,5;

ΔT – температурный интервал, вызывающий максимально возможное для данного климатического района изменение размера оконной рамы, определяемый по формуле (2).

ΔТ= tmax –tmin

tmin — абсолютно минимальная температура воздуха для данного климатического района, определяемая по действующим НД;

tmax — максимально возможная в эксплуатационных условиях температура нагрева поверхности профиля коробки (рамы) за счёт неблагоприятного сочетания высокой температуры наружного воздуха и направленного воздействия солнечной радиации, применительно для поверхности белого цвета равная +55 °С, других цветов — +70 °С;

При этом в строительной практике возникает больше претензий не по минимальному, а по максимальному размеру шва.

ТИП ШВА

Первым этапом правильного проектирования шва является определение зон и местоположения швов, которые необходимы в ограждающей конструкции здания. Для того чтобы определить требования к расположению швов, следует изучить зоны перехода между материалами (например, с кирпича на бетон), зоны излома поверхности, зоны смещения  по высоте (например, рандбалки, соединяющиеся с колоннами), зоны выступов (например, зоны, где находится сантехническое и вентиляционное оборудование), а также зоны теплового потока. После этого надо произвести расчёт для определения типа, расстояния между швами и их размеров. Типы швов бывают следующие:

- компенсационные;

- контрольные;

- изоляционные;

- конструкционные.

Компенсационные швы  учитывают подвижки в конструкции или материале, причинами которых являются тепловое расширение или сжатие, а также другие факторы, например, ветровая нагрузка или поглощение воды. Компенсационные швы — это швы, которые продолжают двигаться под действием расширения или сжатия.

Контрольные швы учитывают растрескивание из-за оседания, затвердевания или отслаивания строительных материалов после установки. Внутренние контрольные швы, включая швы между бетонными плитами, обычно являются неподвижными. Их местоположение и размеры определяются только с учётом ожидаемого растрескивания или сжатия. Наружные контрольные швы, такие как швы мостовой, учитывают как оседание, так и подвижки; причиной подвижек в данном случае является транспортная или пешеходная нагрузка, а также ожидаемое тепловое движение. Эти швы требуют большего объёма работ по проектированию, чем внутренние, поскольку они являются динамическими деформационными.

Изоляционные швы необходимы для соединений в местах перехода материалов, чтобы учесть любое смещение по высоте между двумя различными материалами. Для периметров оконных рам, примыкающих к фасадным материалам, а также для аналогичных зон изменения конструкционных элементов (например, рандбалки, соединяющиеся с кирпичным облицовочным материалом) швы с применением герметика нужны по причине смещения по высоте.

Конструкционные швы нужны в качестве элементов полных гидроизоляционных систем. Они используются для создания водонепроницаемости в зонах таких строительных элементов, как места прохождения труб и изломы поверхности перед нанесением основных гидроизоляционных материалов.

____________________________________________________________________________

Полный текст статьи читайте в приложении к журналу строительных материалов и технологий «Еврострой» «Изоляционные материалы» 2013г.

.